# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej na drogach gminnych:

ul. Huby w m. Gola 		w km 0+000 ÷ 1+100	szer. 4,00m

ul. Polna w m. Nosków 	w km 0+000 ÷ 0+600	szer. 4,00m

droga w m. Wojciechowo       w km 0+000 ÷ 0+440	szer. 4,00m

droga w m. Panienka 		w km 0+000 ÷ 0+195	szer. 5,00m

droga Poręba - Bruczków       w km 0+000 ÷ 0+650	szer. 3,10m
Odcinki dróg (ul. Huby w m. Gola, ul. Polna w m. Nosków, droga w m. Wojciechowo) posiadają  nawierzchnię tłuczniową  charakteryzującą się lokalnymi nierównościami. Droga w m. Panienka posiada nawierzchnię z drogowych płyt betonowych. Nawierzchnia charakteryzuje się  ubytkami w konstrukcji płyt, nierównościami w przekroju podłużnym i poprzecznym. Droga Poręba – Bruczków posiada nawierzchnię bitumiczną o znacznym stopniu wyjałowienia lepiszcza bitumicznego z licznymi spękaniami powodującymi nasiąkliwość nawierzchni.

# Opis robót.

- Roboty rozbiórkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić uzyskując wskaźnik zagęszczenia min. 0,97.

- Podbudowy.

# Podbudowa tłuczniowa

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa:

- tłuczeń 0/31,5; 0/63

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni.

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.
Po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne 
w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 
Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Wyrównanie podbudowy tłuczniem..

Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia 	podbudowy powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. 	Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw 	przewidziana do wyrównania, powinna zostać przed układaniem 	warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm.                    	W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od 	grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę 	należy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą 	wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność. Minimalna 	grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po 	zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. 	Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 	wyrównania podbudowy oraz dotyczących cech geometrycznych 	wykonanego wyrównania podano w OST D-04.04.04 „Podbudowa 
	z tłucznia kamiennego” pkt 6. Jednostką obmiarową jest metr 	sześcienny wbudowanego kruszywa.

Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:

- transport materiału na plac budowy,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- rozłożenie tłucznia,

- rozłożenie kruszywa klinującego,

- zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 
w specyfikacji technicznej.

- Nawierzchnie.

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 	powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być 	sucha i czysta. Ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być 	wykonane układarką wyposażoną w układ z automatycznym 	sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. Warstwa 	nawierzchni może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 	niższa od + 100 C . Nie dopuszcza się układania mieszanki 	mineralno-	asfaltowej na mokrym 	podłożu, podczas opadów atmosferycznych 	oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Mieszankę mineralno-asfaltową 	należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 	czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas 	transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 	godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 	wbudowania.

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego 				obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych

- Roboty wykończeniowe

# Oczyszczenie rowów

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparek podsiębiernych,

- urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- zagęszczarek płytowych wibracyjnych.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie rowu. W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp:

- dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; 
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 	Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować 
w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

- ZAKRES RZECZOWY I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROBÓT.

# „Przebudowa ulicy Huby w m. Gola”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 5cm					-	  220,00 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		-	4400,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	-	1100,00 m2

# „Przebudowa ulicy Polnej w Noskowie”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
     na średnią grubość 5cm					 -	   123,00 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
     mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		 -	 2400,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm  -	   600,00 m2

- Pogłębienie rowów						 -           252,00 m3

# „Przebudowa drogi  w m. Panienka”

- Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt betonowych	  -       1170,00 m2

- Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
 0/63 grubości 15 cm						  -	1007,00 m2

- Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
 0/31,5 grubości 8 cm						  -	1007,00 m2

- Oczyszczenie rowów z namułu				  -         195,00 m

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm	            -	  987,50 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	    -	  195,00 m2

# „Przebudowa drogi  w m. Wojciechowo”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym 
na średnią grubość 3 cm					    -	     54,12 m3

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		    -      1760,00 m2

- Pogłębienie rowów						    -        105,00 m3

# „Remont drogi  Poręba- Bruczków”

- Wyrównanie istniejacej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną w ilości średnio 25 kg/m2		   -	  50,38 Mg

- Ułożenie nawierzchni ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC11S50/70 grubości 5 cm		   -      2015,00 m2

- Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm	   -      1625,00 m2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE KADRY TECHNICZNEJ.

# Nadzór techniczny.

Kierownik budowy – osoba wskazana przez wykonawcę legitymująca się wykształceniem minimum średnim technicznym w branży drogowej lub pokrewnej 
i posiadająca uprawnienia do kierowania robotami wydane przez uprawnione organy oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru – osoba wskazana przez Inwestora do kontroli robót posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz będąca członkiem okręgowej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z Ustawy Prawo budowlane.

# Operatorzy sprzętu i kierowcy.

Obsługę pracującego sprzętu i środków transportowych mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

# Robotnicy.

Wszyscy pracownicy winni posiadać aktualne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie bhp oraz wyposażeni w odzież roboczą i posiadać środki ochrony osobistej.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU.

Wykonawca powinien dysponować własnym lub w stałej dyspozycji niezbędnym sprzętem do wykonania robót związanych z  remontem przedmiotowej drogi.

Za niezbędny uważa się:

- Walec statyczny

- Walec wibracyjny

- Układarka mas bitumicznych

- Środki transportowe o ład. pow.15 ton (w zakresie zapewniającym ciągłą dostawę mma)

- Koparka o poj. łyżki min. 0,25 m3

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Za wbudowane materiały odpowiada Wykonawca. Materiały przewidziane do wbudowania winny posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne, receptury dopuszczające do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez odpowiednie organy. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom należy zabronić ich wbudowania i usunąć z placu budowy. Materiały należy składować w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie 
i zmieszanie z materiałami innego rodzaju.

6.	POZOSTAŁE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

# Ogólne.

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację robót. W tym celu winien:

- oznakować roboty zgodnie z projektem;

- dysponować materiałami, sprzętem i kadrą pozwalającą na zachowanie rytmiczności realizacji robót;

- dysponować sprzętem do bieżących pomiarów kontrolnych.

# Kontrola jakości robót.

Kontroli i badaniu podlegają wszystkie asortymenty robót na każdym stadium budowy.

# Warunki odbioru robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru na każdym stadium realizacji. Wykonawca zgłasza do odbioru roboty ulegające zakryciu poprzez wpis do dziennika budowy i powiadomienie inspektora nadzoru, który powinien niezwłocznie a najpóźniej następnego dnia dokonać odbioru i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgodności lub uchybień Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwego asortymentu robót. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w ciągu 30 dni od zgłoszenia gotowości obiektu do odbioru. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie jakości, ilości i wartości robót. Dokonywany jest na podstawie odbiorów robót zanikających, badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, oceny wizualnej. Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przygotować wszystkie wyniki badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, świadectwa dopuszczenia materiałów, kosztorys powykonawczy. Odbiór ostateczny jest dokonywany po okresie gwarancji.